英德市国彩精细化工有限公司

电话：0763-2811205	传真：0763-2811024

地址：广东省英德市白沙镇太平村更古坑凯迪工业园区

脂肪族接着聚氨酯树脂 PU-1001

【产品描述】

PU-1001是一款脂肪族阴离子型的水性聚氨酯分散体，具有极强的粘着能力，用于提升涂层之间的附着力。

【供应形式】

约22%固含水分散体。

【性能指标】

| 项目 | 指标 | 单位 | 测试方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 蓝光半透明液体 |  | 目测 |
| 固体份含量 | 22±1 | % | 150℃ 30min，鼓风烘箱 |
| 粘度(25℃) | ＜500 | mPa·S | GB/T 2794-2022 |
| PH值（1:10稀释在水中） | 7.0-9.0 |  | GB 6920-86 |
| 密度(25℃) | 约1.06 | g/cm3 | GB/T 4472-2011 |

【产品特性】

- 成膜非常柔软；

- 优异的接着性能；

【应用】

PU-1001 成膜非常柔软，具有极强的粘着能力，可以作为接着层单独使用。也可以与其他材料搭配使用，提升涂层之间的附着力，增强涂层的物性，并且不会增加涂层的负载感。

【储存】

建议储存在 5-35℃通风干燥的环境下，严禁冰冻。本产品自发货之日起保质期为6个月，超过6个月建议复检合格后再使用。